Стекло  листовое бесцветное  ГОСТ Р 54170–2010  Технические условия.

Евростандарт EN 572-8:2004 (NEQ)

Издание официальное

Таблица 5

| Марка стекла | Категория размеров стекла | Локальные пороки (кроме сколов, выступов, отбитых углов) | Линейные пороки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер, мм | Количество, шт., не более, на один лист стекла площадью, м2 | Размер, мм | Количество, шт., на один лист стекла |
|  |  |  | до 5 включ. | св. 5 до 10 включ. | св. 10 |  |  |
| М0 | СВР | До 0,2 включ. | Не нормируется | До 5 включ. | Включают в общее количество локальных пороков, но не более 2 |
|  |  | Св. 0,2 до 0,5 включ. | Не более 10 на 1 м2 в среднем на лист |  |  |
|  |  | Св. 0,5 до 2,0 включ. | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Св. 2,0 | 0 | 0 | 0 | Св. 5 | 0 |
|  | ТР | До 0,2 включ. | Не нормируется | Не допускаются |
|  |  | Св. 0,2 до 0,3 включ. | 2 | 4 | 8 |  |
|  |  | Св.0,3 до 0,5 включ. | 1 | 2 | 4 |  |
|  |  | Св. 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| М1 | СВР | До 0,5 включ. | Не нормируется | До 10 включ. | Включают в общее количество локальных пороков, но не более 2 |
|  |  | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 2 | 3 | 5 |  |  |
|  |  | Св. 1,0 до 3,0 включ. | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Св. 3,0 до 5,0 включ. | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | Св. 5,0 | 0 | 0 | 0 | Св. 10 | 0 |
|  | ТР | До 0,5 включ. | Не нормируется | Не допускаются |
|  |  | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 1 | 2 | 4 |  |
|  |  | Св. 1,0 до 3,0 включ. | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | Св. 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| М4 | СВР; ТР | До 1,0 включ. | Не нормируется | До 30 включ. | Включают в общее количество локальных пороков, но не более 2 |
|  |  | Св. 1,0 до 6,0 включ. | 10 | 15 | 20 |  |  |
|  |  | Св. 6,0 | 0 | 0 | 0 | Св. 30 | 0 |
| М7 | СВР; ТР | Не нормируются |
| Примечания 1 Допускается по согласованию изготовителя с потребителем устанавливать дополнительные требования к порокам. 2 Классификация, термины и определения пороков приведены в приложении А. |

7.9 Определение количества и размеров пороков

7.9.4 Условия проведения испытания

Испытание проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения).

Лист стекла должен быть установлен вертикально. Освещенность поверхности листа стекла должна быть 300 – 600 лк.

Наблюдатель должен находиться на расстоянии 0,6 – 1,0 м от поверхности листа стекла.

9.1 При транспортировании, погрузке, выгрузке, распаковывании транспортной тары, хранении и эксплуатации стекла не допускается:

- взаимное касание листов стекла и касание их о твердые предметы;

- протирание стекла жесткими материалами и материалами, содержащими царапающие включения;

- удары жесткими предметами;

- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости;

- длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла;

- попадание на стекло строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.п.), частиц, летящих от работающего оборудования (сварочных аппаратов, шлифовальных машин, перфораторов и т.п.), и других агрессивных веществ;

- подвергание стекла резким перепадам температур;

- эксплуатация в агрессивной среде.

9.2 Правила изготовления из стекла изделий и монтажа стекла в светопрозрачные конструкции устанавливают в нормативной (проектной, конструкторской) документации на эти изделия (конструкции).

Классификация, термины и определения пороков листового стекла

А.1 По своей природе и причине возникновения пороки делят на включения (пороки стекломассы), пороки формования, пороки, вызванные механическими или термическими воздействиями, и прочие пороки.

Термины и определения основных видов пороков листового стекла приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1 Включения (пороки стекломассы) |
| Разрушающее включение | Включение в стекле, сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
| Неразрушающее включение | Включение в стекле, не сопровождающееся трещинами и (или) посечками |
| 1.1 Газообразные включения |
| Пузырь | Полость в стекле различных размеров и формы |
| Закрытый пузырь | Пузырь, полость которого находится в толще стекла и не сообщается с внешней средой |
| Открытый пузырь | Пузырь, полость которого выходит на поверхность стекла и сообщается с внешней средой |
| Поверхностный пузырь | Пузырь, находящийся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающийся деформацией поверхностного слоя стекла |
| Капиллярный пузырь | Пузырь в виде капилляра, длина которого в десять или более раз превышает диаметр |
| Мошка | Пузырь, размеры которого не превышают 1 мм |
| 1.2 Кристаллические включения |
| Камень | Включение в стекле различных размеров, формы и цвета, имеющее кристаллическую структуру: продукт разрушения огнеупоров (огнеупорный камень, черная точка), непровар шихты (шихтный камень, черная точка), продукт кристаллизации стекла (рух), окалина |
| Термин | Определение |
| 1.3 Стекловидные включения |
| Свиль | Включение, имеющее стекловидную структуру, которое по химическому составу и физическим свойствам отличается от основного стекла |
| Внутренняя свиль | Свиль, находящаяся в толще стекла и не влияющая на качество поверхности |
| Поверхностная свиль | Свиль, находящаяся в непосредственной близости от поверхности стекла и сопровождающаяся деформацией поверхностного слоя стекла |
| Грубая свиль | Локальная свиль с выраженной поверхностью раздела, хорошо видимая невооруженным глазом |
| Нитевидная свиль | Свиль, имеющая форму четкой или нечеткой, резко ограниченной или с постепенным переходом в массу стекла нити или пучка нитей |
| Узловая свиль | Грубая свиль с отходящими от нее нитевидными свилями |
| Шлир | Поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, сохранившей свою форму, бесцветная или слегка окрашенная |
| 2 Пороки формования |
| Отпечатки валков | Небольшие углубления на поверхности стекла, иногда сопровождающиеся налетом белого или серого цвета |
| Кованость | Мелкие деформации поверхности стекла в виде выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби различной интенсивности |
| Прилипшая крошка | Мелкие частицы стекла, приварившиеся к поверхности листа стекла |
| Дросс | Налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова |
| 3 Пороки, вызванные механическими или термическими воздействиями |
| Царапина | Острое механическое повреждение поверхности стекла в виде черты. В зависимости от ширины различают царапины грубые и волосные |
| Заполированная царапина | Царапина с размытыми (оплавленными) краями |
| Потертость | Механическое повреждение поверхности стекла в виде сплошной или прерывистой полосы, вызывающее ухудшение прозрачности |
| Скол | Нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на торцевой поверхности |
| Выступ | Нарушение геометрии листа стекла в виде выступа на торцевой поверхности |
| Отбитый угол | Нарушение геометрии угла листа стекла, вызванное откалыванием части стекла |
| Термин | Определение |
| Выколка | Углубление на поверхности стекла |
| Трещина | Нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину |
| Посечка | Нарушение целостности стекла, не проходящее через всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину |
| 4 Прочие пороки |
| Выщелачивание | Матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы |
| Блюм | Помутнение поверхности стекла голубоватого, серовато-белого, серовато-желтого и др. оттенков после вторичной термообработки стекла |
| Несмываемое загрязнение | Частица чужеродного вещества, прилипшая к поверхности стекла, не удаляемая средствами для мытья стекол; может сопровождаться деформацией поверхностного слоя стекла |
| Пятно | Участок стекла, отличающийся по цвету от остального листа |

А.2 По характеру воздействия на стекло, пороки делятся на разрушающие и неразрушающие.

Разрушающие пороки – трещины, посечки, а также другие виды пороков, сопровождающиеся трещинами и (или) посечками.

Неразрушающие пороки – любые виды пороков, не относящиеся к разрушающим.

А.3 По форме и размерам пороки делятся на локальные и линейные.

Локальные – пороки, имеющие примерно одинаковые размеры по разным направлениям.

Линейные – пороки, у которых один из линейных размеров значительно превышает другие.

Примечание – При отнесении пороков к локальным или линейным принимают во внимание только их форму и размеры. Как правило, к локальным порокам относят включения, сколы, выступы, отбитые углы, к линейным – царапины, трещины.

Приложение Б
(справочное)

Физико-механические характеристики бесцветного листового стекла

Физико-механические характеристики бесцветного листового стекла приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Наименование показателя | Справочное значение |
| --- | --- |
| Плотность (при 18 °С) | 2500 кг/м3 |
| Твердость по Кнупу | 6 ГПа |
| Прочность на сжатие | 700 – 900 МПа |
| Прочность на растяжение | 30 Мпа |
| Прочность на изгиб | 15 – 45 МПа |
| Модуль упругости (модуль Юнга) | 7 ( 1010 Па |
| Коэффициент Пуассона | 0,2 |
| Температура размягчения | 600 °С |
| Температурный коэффициент линейного расширения (в интервале температур от 20 °С до 300 °С) | 9 ( 10-6 К-1 |
| Термостойкость | 40 °С |
| Теплопроводность | 1 Вт/(м∙К) |
| Теплопоглощающая способность | 720 Дж/(кг∙К) |
| Коэффициент теплопередачи | 5,8 Вт/(м2∙К) |
| Коэффициент преломления света | 1,5 |
| Коэффициент направленного отражения света | 0,08 |
| Коэффициент эмиссии | 0,837 |

Для справок:

Вес (кГ) 1 м.кв. стекла толщиной:

4 мм     -   10;

5 мм    -    12.5;

6 мм   -    15 ;

8 мм  -     20;

10  мм -  25;

12   мм  - 30;

16  мм -  40;

20  мм -   50.