Стекло с лакокрасочным покрытием

5.1.4 Лакокрасочное покрытие на стекле должно быть сплошным и однотонным, не иметь пятен, разводов, просветов и царапин.

Для непрозрачных стекол типов Lacobel и Matelac учитываются только дефекты, видимые в отраженном свете со стороны стекла (с расстояния 1 м под углом 90° к поверхности стекла). Любые неоднородности (пятна, царапины и т.д.) видимые в проходящем свете или со стороны лакокрасочного покрытия не рассматриваются как дефекты и не нормируются.

. Дефекты, видимые в отраженном свете со стороны лакокрасочного покрытия не рассматриваются, как дефекты, и не нормируются.

Количество локальных дефектов лакокрасочного покрытия, видимых в указанных выше условиях, не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

| Таблица 1 Размер дефекта | Предельное количество дефектов |
| --- | --- |
| > 1,0 мм | 1 / 20 м² |
| 0,5 – 1,0 мм включительно | 5 / 10 м² |
| < 0,5 мм | Не нормируются в несосредоточенном виде (если расстояние между дефектами не менее 5 см) |

9.2 Определение показателей внешнего вида стекла с лакокрасочным покрытием

Показатели внешнего вида (локальные дефекты стекла и лакокрасочного покрытия), однотонность и непрерывность покрытия стекла определяют визуально (со стороны стекла) по ГОСТ 111 со следующими уточнениями: в отраженном свете* при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения). Освещенность поверхности стекла должна быть от 300 до 600 лк. Применение точечных источников света не допускается.

Стекло устанавливают вертикально на расстоянии 1 м от наблюдателя. Размеры дефектов определяют по наиболее четко выраженным видимым очертаниям.