Зеркала. Общие технические условия

Выдержка из    ГОСТ 17716-91

3. Приемка

4.3. Внешний вид зеркал и отсутствие искажения проверяют визуально при рассеянном освещении в отраженном свете. Зеркала располагают перпендикулярно к направлению просмотра на расстоянии около 1 м от наблюдателя. Линейные размеры пороков определяют линейкой по ГОСТ 427.

Термины пороков и их пояснения

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Пузырь | Полости различного размера, чаще всего шарообразной или продолговатой формы. Они могут быть закрытыми или открытыми, прозрачными или непрозрачными |
| Инородные неразрушающие включения | Твердые включения различного происхождения в стекле |
| Свиль узловая | Стекловидное включение формы узлообразного выступа с отходящими нитями |
| Свиль нитевидная | Стекловидное включение в виде тонкой четко и резко ограниченной нити с иными показателями преломления, чем у основной массы стекла |
| Царапины грубые | Механическое повреждение поверхности стекла в виде черты, хорошо видимой с расстояния более 1 м |
| Царапины волосные | Механическое повреждение стекла в виде черты (тоньше человеческого волоса), едва заметной с расстояния 0,3-0,6 м |
| Царапины сквозные | Механическое повреждение отражающего и защитного покрытия в виде черты |
| Цветные, матовые и блестящие точки | Следы сгорания масла, других загрязнений и налетов на поверхности стекла, поверхностные дефекты стекла (выколки, поверхностная мошка) с оптическими искажениями, видимые после алюминирования |
| Скол | Повреждение кромки стекла не на полную толщину стекла |
| Щербина | Повреждение торца стекла на полную толщину стекла |
| Просветы, пятна, полосы | Нарушения отражающего покрытия различной формы. Наличие загрязнений на стекле в виде несмываемых налетов |
| Пороки поверхности | Повреждение поверхности стекла различной интенсивности в виде матовых пятен различной формы и размеров |
| Слабые пороки поверхности | Повреждения поверхности, видимые в проходящем свете с расстояния 0,6 м |
| Грубые пороки поверхности | Повреждения поверхности, видимые в проходящем свете с расстояния более 1 м |